热轧结构钢板

| 产 品 系 列 | 执 行 标 准 | 牌 号 | 等级 | 厚度规格，mm | 交货状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳素 结构钢 | GB/T 700 | Q195 | - | 6～80 | AR |
|  |  | Q215 | A、B | 6～80 | AR |
|  |  | Q235 | A、B | 6～80 | AR |
|  |  | Q275 | C、D | 6～80 | CR |
|  | EN 10025-2 | S235 | JR/J0/J2 | 6～70 | AR |
|  |  | S275 | JR/J0/J2 | 6～70 | CR |
|  |  | S355 | JR/J0/J2/K2 | 6～70 | CR |
|  | ASTM A36/A36M | A36 | - | 6～80 | AR |
|  | JIS G 3101 | SS330 | - | 6～80 | AR |
|  |  | SS400 | - | 6～80 | AR |
|  |  | SS490 | - | 6～80 | AR |
|  |  | SS540 | - | 6～80 | CR |
|  | JIS G 4051 | S10C～S58C |  | 6～220 | AR |
| 低合金 结构钢 | GB/T 1591 | Q355 | A、B | 6～80 | AR |
|  |  |  | C、D | 6～80 | CR |
|  |  |  | E | 6～80 | TMCP |
|  |  | Q390 Q420 | A、B | 6～80 | CR |
|  |  |  | C、D、E | 6～80 | TMCP |
|  |  | Q500 | C、D、E | 6～60 | TMCP |
|  |  | Q550 | C、D、E | 6～60 | TMCP |
|  |  | Q620 | C、D、E | 6～30 | TMCP |
|  |  | Q690 | C、D、E | 6～30 | TMCP |
|  | JIS G 3106 | SM400 SM490 | A | 6～80 | AR |
|  |  |  | B、C | 6～80 | CR |
|  |  | SM520 | B、C | 6～80 | TMCP |
|  |  | SM570 | B、C | 6～80 | TMCP |
|  | ASTM A572/A572M | Gr42 | - | 6～150 | AR |
|  |  | Gr50 | - | 6～100 | CR |
|  |  | Gr55 | - | 6～50 | CR |
|  |  | Gr60 | - | 6～30 | TMCP |
|  |  | Gr65 | - | 6～30 | TMCP |
|  | EN 10025-4 | S275 | M、ML | 6～120 | TMCP |
|  |  | S355 | M、ML | 6～120 |  |
|  |  | S420 | M、ML | 6～120 |  |
|  |  | S460 | M、ML | 6～120 |  |
| 桥梁用钢 | GB/T 714 | Q235q Q345q Q370q | C | 6～80 | CR |
|  |  |  | D | 6～80 | TMCP |
|  |  |  | E | 6～80 | TMCP |
|  |  | Q420q Q460q Q500q | C | 6～60 | TMCP |
|  |  |  | D | 6～60 | TMCP |
|  |  |  | E | 6～60 | TMCP |
|  |  | Q550q | D、E | 6～30 | TMCP |
|  |  | Q620q | D、E | 6～30 | TMCP |
|  |  | Q690q | D、E | 6～25 | TMCP |
| 建筑用钢 | GB/T 19879 | Q235GJ Q345GJ | B、C | 6～80 | CR |
|  |  |  | D、E | 6～80 | TMCP |
|  |  | Q390GJ Q420GJ | B、C | 6～80 | CR/TMCP |
|  |  |  | D、E | 6～80 | TMCP |
|  | JIS G 3136 | SN400 | A、B、C | 6～80 | CR |
|  |  | SN490 | B、C | 6～80 | TMCP |